[image: image1.jpg]Fragane





BIO-AMINE 8089

O agente de cura BIO-AMINE 8089 é um aduto ciclo alifático extremamente claro para uso e resinas epoxi liquidas. Ele tem baixa viscosidade o que lhe confere especial característica de uso para sistemas de alto sólidos ou sem  solventes  como é o caso de  pisos auto nivelantes. BIO-AMINE 8089 , tem secagem rápida  inclusive  a baixas temperaturas , tem alta resistência a blush , boa resistência a água , excelente resistência química , filmes duros e extremamente transparentes. 

APLICAÇÕES:

-Pisos industriais

-Pisos decorativos

-Revestimentos alto sólidos

-Revestimentos  que necessitem alta resistência química

-Selantes

-Primers industriais

VANTAGENS.:

-Baixa viscosidade

-Secagem rápida inclusive em  baixas temperaturas

-Alta resistência ao blush

-Boa resistência a superfícies úmidas

-Boa resistência química

-Alta resistência física

-Filmes altamente transparentes

PROPRIEDADES TIPICAS.:

	Método
	Especificação

	Aparência
	Liquido Transparente

	Não voláteis
	100%

	Densidade
	0,97 a 1,05 g/cm3

	Viscosidade KU
	30-60

	Índice Amina (mg KOH/g)
	280 a 340

	Equivalente em peso H+ Ativo
	93

	Uso recomendado (phr , EEW=190)
	49


APLICAÇÃO PERFORMANCE.:

	Método
	Especificação

	Uso mistura (phr, EEW=190)
	49

	Viscosidade da  Mistura 
	78 KU

	Gel Time (150 g a 25 graus Celcius)
	32 min

	Após 7 dias cura
	

	Dureza (Shore D)
	85

	Brilho Glossmeter 60
	92

	Força Tensão
	10500 psi

	Força Flexão
	19600 psi

	Força Compressão
	11700 psi

	Resistência Quimica (% perda de peso em função do tempo)
	Após 3 dias imersão*

	Água Deionizada
	0,42

	Metanol
	10,6

	Etanol
	3,47

	Tolueno
	3,10

	Xileno
	0,12

	Butil Celosolve
	2,91

	Metil Etil Cetona
	11,60

	Acido Lático a 10%
	2,10

	Acido acético a 10%
	3,35

	Acido sulfúrico a 70%
	0,24

	Hidroxido de Sódio a 50%
	0,95

	Trocloroetano
	0,04


*As placas para teste de resistências química , foram aplicadas  e secadas ao ar por um período de 7 dias.

VELOCIDADE DE CURA

O agente de cura BIO-AMINE 8089 é um efetivo endurecedor epóxi sem uso de aceleradores de cura.  E muito efetivo também a baixas temperaturas. Filmes feitos a partir de BIO-AMINE 8089 e epóxi EEW 190  e aplicados com 3 mils de espessura camada  a 25 graus , temos a secagem em 3 horas , a temperaturas de 10 graus celcius temos a secagem em 8 horas.

**Produto contratipo Ancamine 2489 .
