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Registro de Ocorrência

Empresa: PROTECOATING	 		Fone: 
Endereço:	 Cidade:                  JOINVILLE       	  UF: SC
Contato: PETER 			

Produtos:
	
	Código
	Lote

	Componente A
	701AZ002.80
	016/26

	Componente B
	030CT107.107
	021/26

	Diluente
	010SV280.81
	012/26



1. [bookmark: _GoBack]SUBSTRATO
[bookmark: Selecionar1][bookmark: Selecionar2][bookmark: Selecionar3]|_| Aço carbono		|_| Galvanizado: ___Fogo ___ Frio	|_| Madeira	|_| Outro: 

2. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
|_| Desengraxe		|_| Jateamento abrasivo Grau ___	X|_| Primer: 

3. MÉTODO DE APLICAÇÃO
|_|Trincha/Pincel 	Pistola  |_|  Convencional |_| Tanque de pressão |_| Airless	|_|Imersão
|_|Outro:

4. CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM
|_|Temperatura ambiente	|_|Estufa:  ___°C/___ horas	|_|Outro: Ao ar 

5. PROBLEMA VERIFICADO
	|_| Aderência
	|_| Fervura

	|_| Bolhas			
	|_| Poder de cobertura

	|_| Brilho 			
	|_| Pulverização seca (over spray)

	|_| Casca de laranja			
	|_| Rendimento

	Contaminação: 
|_| Cratera X |_| Sujidade/Pontos 	
	Secagem: 
|_| Toque |_| Manuseio X|_| Final	    	

	|_| Cor
	|_| Sedimentação 

	|_| Escorrimento
	|_| Viscosidade

	|_| Outro: Diluição 25% /Aplicação no rolo
Após entre 24h a 48h feito as faixas.
Temperatura 26 graus. Umidade 70%.
Tinta PU está vitrificando muito. Gerando problema de desplacamento nas faixas.
Verificar se pode ser aditivo silicone algo que está fazendo ela não deixar intervalo de repintura curto. Sendo que deveria ser após 48h lixar. Porem ela está antes.
Preciso dar retorno ao cliente que tenho mais quadras. E essa ele vai ter q remover a faixas pois esta desplacando.
	

	







	



INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO:

6. PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL
	Problema
	Contenção
	Final

	Aderência
	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
	Secagem final/completa do produto/linha

	Bolhas 
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Brilho
	Não há
	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha

	Casca de laranja
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Contaminação:
Crateras/Sujidades/Pontos
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Cor 
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha

	Escorrimento
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Fervura 
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Poder de cobertura
	1 hora
	Não há

	Pulverização seca (over spray)
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Rendimento 
	1 hora
	Não há

	Secagem:
Toque/Manuseio/Final
	Conforme produto/linha

	Sedimentação
	1 hora
	Não há

	Viscosidade 
	1 hora
	Não há
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